腰椎侧方微创通道工具包

一览表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要材料 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨定位针 | / | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 2 | 骨科导向器 | / | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 3 | 上钉器 | / | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 4 | 骨牵引针 | 90、100、110、 120、130、150、170 | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | / |
| 5 | 脊柱撑开器 | / | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | / |
| 6 | 微创牵开器 | L /R90、100、110、 120、130、150、170 | 铝合金 | / | / |
| 7 | 脊柱撑开器 | / | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | / |
| 8 | 骨科用扳手 | / | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | / |
| 9 | 骨拉钩 | 90、100、110、 120、130、150、170 | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 10 | 护套 | / | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 11 | 连接器 | / | 铝合金 | / | / |
| 12 | 夹持器 | / | 不锈钢 | 硬度≥32HRC | / |
| 13 | 可调式固定支具 | / | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | L型 |
| 14 | 可调式固定支具 | / | 不锈钢 | 硬度≥40HRC | 柔性 |

备注：不锈钢材质的器械具有耐腐蚀性，粗糙度 Ra 值：外表面≤1.6um，孔、槽、螺纹≤3.2um,其余≤6.3um

技术要求：

*1.材料工具应选用能耐高温高压消毒和耐腐蚀的材料制造，硅胶手柄采用医用级硅胶材料。

*2.直视、头戴式目镜或显微镜下完成腰椎侧前路手术（OLIF手术等）

*3.高亮度双光源光纤提供充足的照明亮度和范围，与椎间盘镜、关节镜等兼容

*4.鸭嘴叶片，多角度调节，撑开后充分提供可操作的术野范围多角度扇形撑开，鸭嘴叶片头部增加倒圆角处理

5.I级扩张，操作方便，创伤小

6．微创牵开器和骨拉钩多种长度选择，适用于不同体型患者

7．撑开器旋钮设计，调节挡板角度轻松省力

8．可透光材料的撑开叶片

9．角度灵活

10．保护腰大肌前缘腹部结构