病理科油性永久封片剂（常规HE、IHC-DAB石蜡切片，最常用：中性树胶）使用需求

一.用于盖玻片封片使用。
二.相关要求
1.折射率（20℃）：1.520～1.524（匹配玻片1.52、组织蛋白≈1.53，成像清晰）
2.pH：6.8～7.2（中性）
3.酸值：≤20mgKOH/g
4.溶剂：二甲苯/甲苯，树脂固含量约60%
5.性状：透明油状液体
6.固化：通风室温24～48h完全硬化，固化后长期数年不黄变、不开裂
7.自发荧光：极低（不适合荧光/FISH）
8.储存：室温避光，有效期2年
[bookmark: _GoBack]9.价格：50ml/瓶≤130元
